## Смазки общего назначения для обычных температур

| Смазка (ГОСТ, ТУ) | Область применения | Основные эксплуатационные характеристики | Состав |
| --- | --- | --- | --- |
| Солидол С, Пресс-Солидол С (ГОСТ 4366-76) Заменители: Солидол Ж, Литол-24 | Относительно грубые узлы трения механизмов и машин, транспортных средств, сельскохозяйственной техники; ручной и другой инструмент, шарниры, винтовые и цепные передачи, тихоходные шестеренчатые редукторы и т.п. | Хорошие водостойкость, коллоидная стабильность, защитные свойства, узкий диапазон рабочих температур и низкая механическая стабильность. Работоспособны при температурах -30..+65 °С, в мощных механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т.п.) - от -50 °С | Смесь масел кислотно-щелочной (70 %) и селективной (30 %) очистки, загущенная кальциевыми мылами кубовых остатков СЖК (С20 и выше) и низкомолекулярных СЖК С5-С6 |
| Солидол Ж, Пресс-Солидол Ж (ГОСТ 1033-79) Заменители: Литол-24. Униол-1 | Грубые узлы трения в машинах и механизмах транспортных средств, сельскохозяйственной техники, ручной и другой инструмент, винтовые и цепные передачи, тихоходные шестеренчатые редукторы и т.п. | По основным характеристикам близки к синтетическим солидолам. Обладают лучшими вязкостно-температурными свойствами, меньше уплотняются при хранении, а также тиксотропно не упрочняются при отдыхе после разрушения. Работоспособны при температуре -30°... +65 °С, в мощных механизмах (подшипники, шарниры и т.п.) - от -50 °С | Смесь нефтяных масел средней вязкости, загущенная гидратированным кальциевым мылом жирных кислот, входящих в состав природных (растительных и животных) жиров |
| Графитная (ГОСТ 3333-80) Заменители: Солидол С, Солидол Ж или Литол-24 с добавлением 10 % графита | Узлы трения скольжения тяжелонагруженных тихоходных механизмов; рессоры, подвески тракторов и машин, открытые зубчатые передачи, опоры буровых долот и т.п. | Работоспособна при температуре -20... +70 °С; допускается к применению при температуре ниже -20 °С в рессорах и аналогичных устройствах | Высоковязкое нефтяное масло, загущенное кальциевым мылом с добавлением 10 %- графита |

### Смазки общего назначения для повышенных температур

| Смазка (ГОСТ, ТУ) | Область применения | Основные эксплуатационные характеристики | Состав |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-13 (ТУ 38.5901257-90) Заменитель: Литол-24 | Разнообразные подшипники качения, реже - скольжения; подшипники электродвигателей, ступиц колес устаревших автомобилей и т.п. | Водостойкость низкая, при контакте с водой эмульгируется и растворяется з ней. Работоспособна при температуре -20...+110°С | Смесь нефтяных масел низкой и средней вязкости, загущенная натриевым мьтом жирных кислот касторового масла; содержит немного кальциевого мыла тех же жирных кислот |
| Консталин (ГОСТ 1957-73) Заменители: Литол-24, Литол-459/5, 1-13 | Узлы трения вентиляторов литейных машин, доменных и цементных печей, подшипников качения на железнодорожном транспорте и др. | Водостойкость низкая, при контакте с водой эмульгируется и растворяется в ней. Работоспособна при температуре -20...+110 °С | Цилиндровое масло, загущенное натриевыми мылами жирных кислот касторового масла |
| Литин-2 (ТУ 0254-311-0014S820-96) Заменитель: Литол-24 | Игольчатые подшипники карданных шарниров и друих узлов автомобилей | Высокие трибологические и адгезионные свойства. Работоспособна при температуре -40...120°С | Минеральное масло, загущенное литиевым мылом 12-окс/стеаринозой кислоты и аэросилом; содержит антиокислительную, противоизносную, противозадирную, адгезионую и противокоррозионую присадки |

### Многоцелевые смазки

| Смазка (ГОСТ, ТУ) | Область применения | Основные эксплуатационные характеристики | Состав |
| --- | --- | --- | --- |
| Литол-24 (ГОСТ 21150-87) Заменители: Литол-24РК, Длюмол, Зимол | Подшипники качения и скольжения всех типов, иарниоы, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т.п. | Высокая коллоидная химическая и механическая стабильности водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре -40: +120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре - 130 °С | Нефтяное масло вязкостью 50-75 мм2/с при 50 °С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты: содержит антиокислительную и вязкостную присадки |
| Литол-24РК (ТУ 38 УССР 201342-80) Заменители: Литол-24, Зимол | Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т.п. | Водостойкая, антикоррозионная, рабоче-консервационная, обеспечивает консервацию узлов трения в течение 10 лет. Работоспособна при температуре -40... +120°С | Смесь нефтяных масел, загущенная литиевым мылом гидроксистеаринозой кислоты; содержит антикоррозионную, защитную, вязкостную и антиокислительную присадки |
| Фиол-1 (ТУ 38 УССР 201247-80) Заменитель: Фиол-2 | Узлы трения, смазываемые через пресс-масленки или от централи зованной системы по дачи смазки; гибкие валы или тросы управления в оболочках; маломощные редукторы, легконагруженные малогабаритные подшипники качения и т.п. | Водостойкая. Работоспособна при температуре-40...+120 °С | Смесь нефтяных масел, загущенная литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты: содержит вязкостную и антиокислительную присадки |
| Фиол-2 (ТУ 38 УССР 201188-79) Заменитель: Литол-24 | Подшипники качения и скольжения, зубчатые передачи индустриальных машин и механизмов, передачи станков, конвейеров и других аналогичных устройств, работающих при малых и средних нагрузках и т.п. | То же | То же |
| Фиол-2М (ТУ 38 101233-75) Заменители: ВНИИНП-242, Фиол-2У | Легконагруженные малогабаритные подшипники качений и скольжения автомобильного электрооборудования, высокооборотные подшипники электроверетен; оси октан-корректора прерывателя распределителя автомобилей | Водостойкая, улучшенные противоизносные и противозадирные свойства (по сравнению с Фиол-2). Работоспособна при температуре -40...+120°С | По составу близка к смазке Фиол-2, дополнительно содержит дисульфид молибдена |
| БНЗ-3 (ТУ 38 УССР 201357-80) Заменитель: Литал-24 | Закрытые роликовые опоры конвейеров, механизмы экскаваторов, бурильных станков, бульдозеров в горнорудной промышленности | По противоизносным характеристикам несколько уступает смазке Фиол-2М, Работоспособна при температуре -30...-110 °С | Нефтяное масло средней вязкости, загущенное литиевым мылом стеариновой и жирных кислот касторового масла; содержит антиокислительную и противоизносную присадки |
| Алюмол (ТУ 38.5901182-89) Заменители: Литол-24, Униол-1 | Подшипники и другие узлы трения машин и механизмов | Водостойкая,хорошие адгезионные свойства. Работоспособна при температуре -40... +150 °С | Нефтяное масло, загущенное комплексным алюминиевым мылом; содезжит антиокислительную, антикоррозионную и протизоизносную присадки |
| ЛКМтранс-2 (ТУ У 00149943,490-96) Заменители: Литол-24 (до 130 °С) | Узлы трения транспортных средств и промышленного оборудования | Водостойкая, антикоррозионная, высокие термическая, механическая стабильности, антикоррозионные и смазывающие свойства. Работоспособна при температуре -40... +150 °С, кратковременно до +170 °С | Смесь нефтяных масел, загущенная комплексным литиевым мылом. Содержит многофункциональные присадки |
| Таврол-2 (ТУ У 00149943,445-96) Заменитель: Литол-24 | Узлы трений промышленных установок и транспортных средств | Антифрикционная, многоцелевая. Работоспособна пои температуре -40...+120°С | Смесь нефтяных масел, загущенная литиевым мылом жирных кислот; содержит вязкостную, актиокисли-ельную,противоизносную присадки |
| Герметин (ТУ 301-04-003-90) Заменители: Литол-24, Солидол С, Сслидэл Ж, Пресс-Солидол, 1-13, Когеталин,Фиол-1, Фиол-2, БНЗ-3 | Узлы трения различных машин и оборудования; герметизация пробковых кранов бытовой газовой аппаратуры | Водостойкая, антифрикционная, многоцелевая. Работоспособна при температуре -40... +130 °С | Литиевар смазка |

### Термостойкие смазки

| Смазка (ГОСТ, ТУ) | Область применения | Основные эксплуатационные характеристики | Состав |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦИАТИМ-221 (ГОСТ 9433-80) Заменители: ВНИИНП-207(до-40 °С), ЦИАТИМ-221 с | Подшипники качения электромашин, систем управления и приборов с частотой вращения до 10000 мин-1, агрегатные подшипники летательных аппаратов, узлы трения и сопряженные поверхности "металл-резина", работающие в вакууме | Нерастворима в воде, гигроскопична, сохраняет стабильность даже при кипячении. При поглощении влаги уплотняется, имеет низкие противоизносные характеристики, химически стойкая, инертная к резине и полимерным материалам. Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па в интервале температур от -60 до +150°С | Кремнийорганическая жидкость, загущенная комплексным мылом; содержит антиокислительную присадку |
| Униол-2М/1 (ТУ 38,5901243-92) Заменители: Униол-2, Алюмол | Узлы трения индустриального оборудования, туннельных печей, горячих конвейеров, горнодобывающего оборудования, автотракторной, сельскохозяйственной техники,городского электротранспорта, керамического производства | Гигроскопична, склонна к влагоупрочнению, хорошие коллоидная, механическая, химическая и термическая стабильности, противозадирные и противоизносные характеристики. Работоспособна при температуре -40... +160°С | Нефтяные остаточные масла, загущенные комплексным кальциевым мылом; содержит антиокислительную и противоизносную присадки |
| ВНИИНП-207 (ГОСТ 19774-74) Заменитель: ЦИАТИМ-221 (до 150 °С) | Подшипники качения электрических машин и стартер-генераторов с частотой вращения до 10000 мин-1 | Водостойкая, гигроскопичная, повышенная термоокислительная стабильность, работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па и температуре -60...+200 °С | Смесь кремнииорганической жидкости и синтетического углеводородного масла, загущенная комплексным мылом; содержит антиокислительную присадку |
| ВНИИНП-210 (ТУ 38.101275-72) Заменители: ВНИИНП-231, ВНИИНП-246 | Тяжелонагруженные тихоходные подшипники качения и скольжения с качательным движением поверхностей трения при малых углах качаний | По свойствам занимает промежуточное положение между пластичными смазками и пастами. Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па и температуре -20...+250°С | Кремнийорганическая жидкость, загущенная индантреном: содержит графит, дисульфид молибдена, антиокислительную присадку |
| ВНИИНП-219 (ТУ 38,101471-74) Заменители: ВНИИНП-207, ЦИАТИМ-221 | Подшипники качений электродвигателей и стартер-генераторов с повышенными нагрузками и частотой вращения до 9000 мин-1, шарико-винтовые передачи летательных аппаратов | Работоспособна при температуре -50...+200 °С | По составу близка к смазке ВНИИНП-207, но в отличие от нее содержит дисульфид молибдена |
| ВНИИНП-231 (ТУ 381011220-89) Заменитель: ВНИИНП-246 | Закрытые червячно-винтовые механизмы, тихоходные подшипники качения и скольжения, резьбовые соединения | По свойствам занимает промежуточное положение между смазками и полутекучими, пастами. Морозостойкая. Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па и температуре -50...+250 °С | Кремнийорганическая жидкость, загущенная техническим углеродом (сажей) ДГ-100 |
| ВНИИНП-233 (ТУ 38,101687-77) Заменитель: ВНИИНП-235 | Подшипники качения и скольжения с качательным движением, сопряженные поверхности "металл - резина" | Высокие термическая, мехачическая, коллоидная стабильности и противоизносные характеристики, устсйчива к воздействию кислот. Работоспособна при температуре -30...+250 °С | Перфторполиэфир, загущенный полимером |
| ВНИИНП-235 (ТУ 38,101297-75) Заменители: ВНИИНП-231, ВНИИНП-246 | Подшипники качения | Вязкость смазки незначительно зависит от скорости деформации; высокая термическая и низкая коллоидная стабильности, хорошие противозадирные свойства. Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па и температуре - 60...+250°C | Кремнийорганическая жидкость, загущенная органическим загустителем |
| ВНИИНП-246 (ГОСТ 18852-73) Заменители: ВНИИНП-231, ВНИИНП-235 | Подшипники качения и маломощные зубчатые передачи | Высокая термическая стабильность, низкая испаряемость, хорошие протизозадирные характеристики и морозостойкости. Работоспособна в вакууме до 1,3*10-4 Па и при температуре -60...+250 °С | Кремнийорганическая жидкость, загущенная пигментом |
| ВНИИНП-247 (ТУ 38.401352-81) Заменитель: ВНИИНП-207 | Подшипниковые узлы маломощных и микроэлектромашин с частотой вращения до 20000 мин-1, зубчатые передачи электровентиляторов и т.п. | Низкие гигроскопичность и термоугрочнение. Работоспособна при температуре -40... +180°С | По составу близка к смазке ВНИИНП-207 |
| Графитол (ТУ 38 УССР 201172-77) Заменитель: Аэрол | Высокотемпературные узлы трения, преимущественно скольжения; горячие вентиляторы, петли и замки дверей сушильных камер и других индустриальных механизмов | Высокая термическая стабильность, низкая испаряемость, хорошие противозадирные свойства, удовлетворительная водостойкость. Работоспособна при температуре -25...+160°С | Нефтяное остаточное масло, загущенное модифицированным аэросилом; содержит графит |
| Аэрол (ТУ 38 УССР 201171-79) Заменитель: Графитол | Подшипники тяговых цепей конвейеров в сушильных камерах, узлов трения раздаточных печей чугунного литья и других механизмов, работающих при повышенных температурах и нагрузках | Повышенные противозадирные и противоизносные характеристики, высокие термическая стабильность и водостойкость, низкая испаряемость. Работоспособна при температуре -25...+160 °С | По составу близка к смазке Графитол, но вместо графита содepжит дисульфид молибдена |
| Силикол (ТУ 38 УССР 201149-73) Заменитель: Лимол | Малонагруженные под шипники качения горячих вентиляторов печей цементации и других индустриальных механизмов | Низкая испаряемость и удовлетворительная водостойкость; по противозадирным свойствам значительно уступает Графитолу и Аэролу, однако превосходит их по морозостойкости; устойчива в агрессивных средах. Работоспособна при температуре -50...+160°С | Полиэтигсилоксановая жидкость, загущенная модифицированным аэросилом; содержит осерненное касторовое масло |
| Полимол (ТУ 38.5901159-89) Заменители: Алюмол, Маспол | Подшипники качения тяжелонагоуженных узлов трения | Беззольная, высокие термическая, механическая, коллоидная стабильности и хорошая водостойкость. Работоспособна при температуре 50...+180 °С | Синтетическое углеводородное или нефтяное масло, загущенное полимочевиной: содержит антиокислительную и противоизносную присадки |
| Маспол (TУ У 00149943.489-97) Заменитель: Полимол | Узлы трений технологического оборудования, работающего при повышенных температурах | Высокие термическая и антиокислительная стабилоности. Работоспособна при температуре -20...+150°С | Нефтяное масло, загущенное полимочевиной; содержит многофункциональные присадки |
| БНЗ-4 (ТУ 38 УССР 201197-80) Заменители: БНЗ-5, Силикол | Узлы трения, соприкасающиеся с парами воды и агрессивных веществ, вертикальные и наклонные узлы трения индустриальных машин, подшипники конвейеров сушильных камер на машиностроительных заводах | Устойчива в присутствии паров воды и агрессивных сред, высокие термическая и механическая стабильности, хорошие консервационные свойства. Работоспособна при температуре -40...+160 °С | Нефтяное масло, загущенное модифицированным силикагелем; содержит антиокислительную и другие присадки |
| БНЗ-5 (ТУ 38 УССР 201197-80) Заменители: БНЗ-4, Силикол | Малонагруженные подшипники качения индустриальных механизмов с системами централизованной подачи смазки, цепные приводы и передачи | По основным свойствам можно отнести к полужидким смазкам. Работоспособна при температуре -50...+150°С | По составу близка к смазке БНЗ-4, однако содержит в 3 раза меньше загустителя |
| ПФМС-4С (ТУ 6.02.917-79) | Азиационные узлы трения, тихоходные подшипники качения, винтовые шариковые передачи, резьбы | По реологическим свойствам занимает промежуточное положжение между смазками и пастами; повышенные противозадирные свойства, высокая термическая, стабильность и низкая испаряемость. Работоспособна при температуре -30...+300 °С, кратковременно до +400 °С | Полиметилфенилсилоксановая жидкость, загущенная коллоидным графитом |

### Низкотемпературные смазки

| Смазка (ГОСТ, ТУ) | Область применения | Основные эксплуатационные характеристики | Состав |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦИАТИМ-203 (ГОСТ 8773-73) Заменители: Эра, Зимол | Зубчатые, червячные передачи редукторов, опоры скольжения и подшипники качения; различные силовые приводы, винтовые пары, нагруженные редукторы, механизмы эксплуатируемые на открытых площадках, узлы трения автомобилей | Превосходит ЦИАТИМ-201 по химической и коллоидной стабильностям, водостойкости и противоизносным характеристикам. Работоспособна при температуре -50...-100 °С | Нефтяное трансформаторное масло, загущенное литиевым мылом технического саломаса и осерненного асидола; содержит вязкостную и противозадирную присадки |
| ГОИ-54П (ГОСТ 3276- 89) Заменители: Лита, МЗ | Малонагруженные узлы трения, в том числе механизмы артиллерийских орудий, консервация механизмов и приборов | Высокие защитные свойства; по коллоидной и химической стабильностям, водостойкости превосходит другие низкотемпературные смазки. Не изменяет свойств при хранении в течение 10 лет. Защищает металлические изделия от коррозии до 5 лет. Работоспособна при температуре -40...+50 °С | Маловязкое нефтяное масло, загущенное церезином; содержит антиокислительную присадку |
| Лита (ТУ 38.101808-90) Заменитель: Зимол | Узлы трения машин и механизмов, эксплуатируемых под открытым небом, механизмы переносного инструмента с электрическим или механическим приводом | Высокая водостойкость, хорошие консервационные свойства, низкая механическая стабильность. Работоспособна при температуре -50... +100°С | Маловязкое нефтяное масло, загущенное стеаратом лития и церезина |
| Зимол (ТУ 38 УССР 201285-82) Заменители: Лита(до100°С), ЦИАТИМ-201 (до 90 °С) | Узлы трения любых типов транспортных средств и инженерной техники, эксплуатируемых в районах с особо холодным климатом | Высокие механическая и химическая стабильности, водостойкость, хорошие противоизнос-ные и защитные свойства; всесезонная. Работоспособна при температуре -50...+130 °С | Средневязкое высокоиндексное низкотемпературное нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную, антикоррозионную присадки и антифрикционную добавку |

### Химически стойкие смазки

| Смазка (ГОСТ, ТУ) | Область применения | Основные эксплуатационные характеристики | Состав |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦИАТИМ-205 (ГОСТ 8551-74) Заменитель: ВНИИНП-279 | Резьбовые и контактные соединения и уплотнения, работающие в агрессивных средах | Устойчива к действию концентрированных неорганических кислот, щелочей,аминов,спиртов, гидразинов. Высокие водостойкость и защитные свойства. Работоспособна при температуре -60...+50 °С | Смесь высокоочищенных нефтяных масел, загущенная белым церезином |
| ВНИИНП-279 (ГОСТ 14296-78) Заменитель: ВНИИНП-282 | Подшипники качения и скольжения, резьбовые соединения, разъемы, клапаны и другие детали, работающие на воздухе и в агрессивных средах | Хорошие противоизпосные характеристики, высокие механическая, термическая, коллоидная стабильности и низкие защитные свойства; устойчива при работе в агрессивных средах. Уплотнительная. Работоспособна на воздухе при температуре-50...+150 °С, в агрессивных средах при температуре -50...+50 °С | Синтетическое углеводородное масло, загущенное модифицированным силикагелем |
| ВНИИНП-280 (ТУ 38 101818-88) Заменитель: ВНИИНП-282 (от -45 °C) | Подшипники качения, резьбовые соединения, шпиндели, подвижные резиновые уплотнения, работающие в агрессивных средах, и том числе в газообразном кислороде | Хорошая морозостойкость, устойчива при работе в агрессивных средах. Уплотнительная. Работоспособна при температуре -50...+150 °С | Перфторполиэфир, загущенный неорганическим загустителем |
| ВНИИНП-282 (ТУ 38.1011261-89) Заменители: ВНИИНП-280, ВНИИНП-283 | Дыхательная аппаратура, резьбовые соединения и узлы трения, работающие в контакте со всевозможными агрессивными средами, в том числе с газообоазным кислородом | Инертна к сильным окислителям, совместима с полимерами и резинами, водостойка, хорошие противозадирные свойства, не склонна к термоупрочнению: по стойкости к кислороду превосходит большинство химически стойких смазок. Уплотнительная. Работоспособна при температуре -45...+150°С | Перфторполиэфир, загущенный неорганическим загустителем |
| ВНИИНП-283 (ТУ38.1011281-89) Заменитель: ВНИИНП-282 (до 150 °С) | Узлы трения, работающие в контакте с газообразным кислородом при давлении до 25 МПа, а резьбовых соединениях при давлении кислорода внутри трубопровода до 100 МПа | Стойкая к газообразному кислороду, водостойкость - удовлетворительная, уплотнительная. Работоспособна при температуре -45...+200 °C | Перфторполиэфир, загущенный неорганическим загустителем; содержит оксид металла |
| ВНИИНП-294 (ТУ 38.101273-72) Заменитель: ВНИИНП-295 | Сопряженные поверхности "металл-металл" и "металл-резина" в среде спиртов, глицерина, уксусной кислоты, аминов и гидразинов | Инертна к резинам, устойчива к действию спиртов, уксусной кислоты, аминов, гидразинов. Работоспособна на воздухе при температуре -60...+150 °С, в агрессивных средах - -60...+50 °С | Кремнийорганическая жидкость, загущенная неорганическим за густителем |
| ВНИИНП-295 (ТУ 38.101751-78) Заменитель: ВНИИНП-294 | Сопряженные поверхности "металл-резина" в среде глицерина, уксусной кислоты, аминов, гидразинов при давлении до 40 МПа | Хорошая морозостойкость. Устойчива при работе в агрессивных средах. Работоспособна в вакууме до 1,3*10-4 Па и при температуре-60...+150 °С | По составу близка к смазке ВНИИНП-294 |
| ВНИИНП-298 (ТУ 38.101287-72) | Стеклянные и металлические подвижные соединения, работающие в вакуумных устанозках, термохимическая обработка металлов в агрессивных средах | Высокие адгезия и термостойкость, низкая испаряемость, хорошие влагостойкость и морозостойкость. Работоспособна в вакууме до 1,3*10-5 Па и при температуре -60...+250 °С | Кремнийорганическая жидкость, загущенная модифицированным силикагелем |
| Криогель (ТУ 38.101924-82) Заменители: ВНИИНП-283 (от -45°С), ВНИИНП-282 | Узлы трения арматуры, работающей в контакте с кислородом и другими газами, находящимися в жидком состоянии, а также работающей в парообразных агрессивных средах | Хорошие противоизносные и противозадирные свойства, инертна к кислороду и другим агрессивным средам, негорюча. Работоспособна в резьбовых и других неподвижных соединениях при температуре -200...+200°С, в узлах трения скольжения при температуре -60...+200°С | Перфторполиэфир, загущенный неорганическим загустителем |

### Приборные смазки

| Смазка (ГОСТ, ТУ) | Область применения | Основные эксплуатационные характеристики | Состав |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦИАТИМ-201 (ГОСТ 6267-74) Заменители: Эра, Зимол, Лита, ЦИАТИМ-221 | Узлы трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационная техника, радиотехническое оборудование, электромеханические и другие приборы и точные механизмы | Удовлетворительная механическая стабильность, низкая коллоидная стабильность; морозо- и водостойкая. Работоспособна при темпеоатуре -60...+90 °С | Маловязкое нефтяное масло, загущенное стеаратом лития; содержит антиокислительную присадку |
| ОКБ-122-7 (ГОСТ 18179-72) Заменитель: ЦИАТИМ-201, ОКБ-122-7-5 | Подшипники авиационных электромашин и координатно-расточных станков, прецизионные подшипники, точные механизмы, электромашины | Хорошие консерзационные, протизоизносные свойства, водостойкость, удовлетворительные коллоидная и химическая стабильности. Многоцелевая, консервационная. Работоспособна при температуре -40...-100 °С | Смесь кремнийорганической жидкости и нефтяного масла, загущенная стеаратом лития и церезином |
| ВНИИНП-223 (ГОСТ 12030-80) Заменитесь: ВНИИНП-228 | Специальные скоростные шарикоподшипники с частотой вращения до 60000 мин-1, подшипники скольжения и маломощные зубчатые передачи | Высокая степень очистки. Работоспособна при остаточном давлении 13,3 Па и температуре -45...+150°С | Диоктилсебацинат, загущенный комплексным натриевым мылом; содержит антиокислительную и противоизносную присадки |
| ВНИИНП-228 (ОСТ 38.01438-87) Заменитель: ВНИИНП-223 | Специальные скоростные шарикоподшипники с частотой вращения до 60000 мин-1, чувствительные опоры точных механизмов и узлов трения счетно-решающих машин | Лучшие смазывающие свойства и большая работоспособность при высокой температуре применения. Чем у ВНИИНП-223. Работоспособна при остаточ ном давлении 13,3 Па и температуре -45...+150°С | Смесь нефтяного масла и диоктилсебацината, загущенная комплексным натриевым мылом; содержит антиокислительную и противоизносную присадки |
| ВНИИНП-257 (ГОСТ 16105-70) Заменитель: ВНИИНП-258 | Подшипники и маломощные зубчатые передачи, резьбовые соединения оптических приборов | Морозо- и кислородостойкая; низкая водостойкость. Работоспособна в вакууме до 1 мкПа и ниже и при темпеэатуре -60...+150 °С | Смесь кремнийорганической жидкости и диоктилсебацината, загущенная комплексным натриевым мылом; содержит антиокислительную присадку и дисульфид молибдена |
| ВНИИНП-258 (TУ 38.101349-79) Заменитель: ВНИИНП-257 | Подшипники качения электромашин, шарниры и пары скольжения различных устройств однократного действия | Морозостойкая. Работоспособна в вакууме до 1 мкПа и при температуре -50...+115 °С | Кремнийорганическая жидкость, загущенная модифицированным силикагелем |
| ВНИИНП-260 (ГОСТ 19832-87) | Скоростные шарикоподшипники с частотой вращения до 60000 мин-1 | Высокие механическая и коллоидная стабильности. Работоспособна при остаточном давлении 13,3 Па и при температуре -50...+180 °С | Высоковязкое высокоиндексное нефтяное масло, загущенное комплексным натриевым мылом; содержит противоизносную и антиокислительную присадки |
| ВНИИНП-270 (ТУ 38.10164-76) Заменитель: ВНИИНП-257 | Шарикоподшипники маломощных электродвигателей с частотой вращения до 10000 мин-1, подшипники электромоторов потенциометров и гироскопов | Низкая испаряемость, высокая коллоидрая стабильность, хорошие противозадирные свойства; низкая водостойкость. Работоспособна в вакууме до 10 мкПа и при температуре -60...+80 °С | Смесь кремнийорганической жидкости и сложного эфира, загущенная комплексным натриевым мылом; содержит антиокислительную при садку и дисульфид молибдена |
| ВНИИНП-271 (ТУ 38.101603-75) | Шарикоподшипники с частотой вращения до 30000 мин-1, а также с малым моментом трения | Хорошие противоизносные и противозадирные войства, низкая кол лоидная и высокая антиокислительная стабильности, хорошая морозостойкость. Работоспособна при температуре -60...-130°С | Сложный эфир, загущенный литиевым мылом стеариновой кислоты и кислот гидрированного касторового масла; содержит антиокислительную и противоизносную присадки |
| ВНИИНП-274 (ГОСТ 19337-73) Заменитель: ВНИИНП-285 | Малогабаритные прецизионные шарикоподшипники и маломощные редукторы с частотой вращения 15000-30000 мин-1 | Низкая испаряемость, высокая термическая и механическая стабильности, морозо- и кислородостойкая. Работоспособна в вакууме до 10 мкПа и при температуре -80...+120 °С | Масла гидоокрекинга и гидроизомеризации, загущенные литиевым мылом стеаоиновой кислоты и кислот гидрированного касторового масла; содержит антиокислительную и противозадирную присадки |
| ВНИИНП-286 (ТУ 38.101181-77) Заменитель: ВНИИНП-274 | Подшипники ротора гироскопа | Низкая коллоидная стабильность, высокие механическая стабильность и водостойкость, пре восходит все остальные смазки для гироскопов по морозостойкости. Работоспособна при температуре -60... +120°С | Масла гидрокрекинга и гидроизомеризации, загущенные литиевым мылом стеариновой кислоты и кислот гидрированного касторового масла; содержит антиокислительную и противозадирную присадки |
| ВНИИНП-293 (ТУ 38.101604-76) Заменители: ВНИИНП-274, ВНИИНП-286 | Малогабаритные шарикоподшипники с малыми нагрузками и пусковыми усилиями | Низкая коллоидная и высокая термическая стабильности, удовлетворительные противоизносные свойства. Работоспособна в глубоком вакууме и при тем пературе -60...+150 °С | Кремнийорганическая жидкость, загущенная литиевым мылом стеариновой кислоты и кислот гидрированного касторового масла |
| ВНИИНП-299 (ТУ 38.101324-72) Заменитель: ВНИИНП-286 | Механизмы панорамирующих устройств кино- и фотоаппаратуры | Высокие коллоидная стабильность и адгезия; повышенная вязкость и малая зависимость ее от изменения температуры обеспечивают плавный ход и четкое фиксирование подвижных деталей кино- и фотоаппаратуры зимой и летом. Работоспособна при температуре -30...+50 °С | Кремнийорганическая жидкость, загущенная модифицированным силикагелем |
| Протон (ТУ 38,1011162-88) | Противоосыпочная смазка для применения в оптических приборах | Работоспособна при температуре -65...+85°С | Авиационное масло, загущенное аммониевым мылом стеа риновой кислоты и СЖК фракции С5-С6 с добавлением антиокислительной присадки |

### Редукторные смазки (полужидкие)

| Смазка (ГОСТ, ТУ) | Область применения | Основные эксплуатационные характеристики | Состав |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦИАТИМ-208 (ГОСТ 16422-79) Заменители: Трансол-200, Редуктол | Тяжелонагруженные редукторы, червячные и зубчатые передачи гусеничной техники | Хорошие адгезия и водостойкость; работоспособна длительное время в герметизированных узлах трения при температуре -40... +70°С | Смесь нефтяных масел, загущенная кальциевыми мылами нафтеновых кислот и кислот окисленного петролатума |
| Шахтол У (ТУ 38 УССР 201359-81) Заменители: Трансол-200, Трансол-РОМ, Шахтол-К | Зубчатые редукторы угледобывающих комбайнов | Высокая водостойкость, хорошие противоизносные и противозадирные свойства, удовлетворительная механическая стабильность. Работоспособна при температуре -40,.. +70 °С | Нефтяное масло, загущенное кальциевым мылом СЖК и кислот окисленного петролатума; содержит противоизносные и противозадирные присадки и триэтаноламин |
| Шахтол-К (ТУ 38 УССР 20-374-84) Заменители: Трансол-РОМ, Шахтол | Зубчатые редукторы комбайнов калийных рудников | Работоспособна при температуре -40...+70°С | Нефтяное масло, загущенное кальциевым мылом СЖК; содержит противоизносные присадки и талловое масло |
| СТП-Л, СТП-З (ТУ 38 УССР 201232-81) Заменители: Трансол-100, Трансол-200 | Зубчатые передачи тяговых редукторов тепловозов | СТП-Л - летняя, работоспособна при темпера туре -5...+50°С; СТП-З- зимняя, работоспособна при температуре -50...+50 °С | Нефтяные масла, загущенные октолом и гудроном масляным; содержат противоизносные добавки |
| ОЗП-1 (ТУ 38 УССР 201117-76) Заменитель: СТП-Л | Открытые зубчатые передачи мощных приводов вращающихся печей, кузнечно-прессового оборудования | Высокие адгезионные, консервационные свойства и водостойкость. Работоспособна при температуре -5...+70 °С | Нефтяной гудрон, сплавленный с октолом и битумом; содержит противоизносную присадку |
| Трансол-100 (ТУ 38 УССР 201352-84) Заменитель: Трансол-200 | Червячные редукторы и мотор-редукторы, работающие с максимальными удельными нагрузками в зацеплении (до 400 МПа) | Высокие термомехани ческая и химическая стабильности, и водо стойкость, хооошие противоизносные и противозадирные свой ства. Без замены и по полнения обеспечивает полный ресурс работы редукторов. Работоспо собна при температуре-40...+120°С | Смесь нефтяного масла и сложного эфира, загущенная гидроксистеаратом лития, содержит ан тиокислительную и противоизносную присадки |
| Трансол-200 (ТУ 38 УССР 201352-84) Заменитель: Трансол-100 | Цилиндрические и планетарные редукторы и мотор-редукторы, работающие с максимальными удельными нагрузками з зацеплении до 2000 МПа | Высокие противозадирные свойства и химическая стабильностъ. Работоспособна при температуре -30...+130°С | Нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антикоррозионную, антиокислительную, вязкостную и противозадирную присадки |
| Трансол-РОМ (ТУ 38 5901477-95) Заменитель: Трансол-200 | Легко- и среднезагружечные редукторы металлургического и другого промышленного оборудования | Высокие противозадирные свойства и химическая стабильность. Работоспособна при температуре -30...+90°С, кратковременно до +110°С | Смесь нефтяных масел, загущенная натриевым мылом жирных кислот, входящих в состав природных (растительных и животных) жиров |
| Редуктол М (ТУ У 00149943.511-97) Заменитель: Редуктол | Высоконагруженные редукторы промышленного (з том числе металлургического) оборудования, зубчатые зацепления тяговых редукторов локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава | Высокие антиокислительная и термическая стабильности, антикоррозионные и смазывающие свойства. Работоспособна при температуре -40...450 °С и контактной нагрузке в зубчатом зацеплении до 2,5 ГПа | Смесь нефтяных масел, загущенная комплексным литиевым мылом. Содержит многофункциональные присадки |
| Редуктол (ТУ 38.5901449-95) Заменитель: Редуктол М | Зубчатые зацепления тягозых редукторов локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава. Высоконагруженные редукторы промышленного оборудования | Высокие механическая, коллоидная, антиокислительная и термическая стабильности, смазывающие свойства. Работоспособна при температуре -50... +120 °С и контактной нагрузке в зубчатом за цеплении до 2,5 ГПа. Обеспечивает всесезонную эксплуатацию локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава при пробеге до 1,8 млн. км | Смесь нефтяного и синтетического масел, загущенная комплексным литиевым мылом. Содержит многофункциональные присадки |
| СКП-М (ТУ 0254-318-00148820-97) | Средненагруженные зубчатые (цилиндрические и конические) редукторы и мотор-редукторы с картерной системой смазки | Обеспечивает работоспособность приводов промышленного оборудования не менее10000ч при максимальных контактных напряжениях в зацеплении до 20000 МПа при температуре -30...+100°С | Смесь нефтяных масел, загущенная натриевыми мылами жирных кислот с добавлением композиции присадок |
| ЛЗ-ПЖЛ-00 (ТУ 0254-312-001488220-96) | Шарнир равных угловых скоростей проме жуточного вала автомобиля ВАЗ-21213 | Обеспечивает работоспособность ШРУС в течение всего срока службы автомобиля. Работоспособна при температуре -40...+120°С | Нефтяное масло, загущенное литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную, противоизносную, противозадирную, адгезионную присадки и дисульфид молибдена |

### Приработочные пасты

| Смазка (ГОСТ, ТУ) | Область применения | Основные эксплуатационные характеристики | Состав |
| --- | --- | --- | --- |
| ВНИИНП-225 (ГОСТ 19782-74) Заменители: ВНИИНП-232, Лимол | Подвижные и неподвижные резьбовые соединения, тяжелонагруженные тихоходные узлы трения | Работоспособна при температуре -60...+250°С (алюминиевые сплавы), -60...+350°С (легированные стали), -40...+300°С (малооборотные узлы трения) | Кремнийорганическая жидкость, загущенная мелкодисперсным дисульфидом молибдена; содержит стабилизирующую присадку |
| ВНИИНП-232 (ГОСТ 14068-79) Заменитель: Лимол | Облегчение сборки, приработка и смазывание подшипников скольжения, шарниров зубчатых и винтовых передач, тяжелонагруженных тихоходных узлов трения, резьбовых соединений | Противозадирная. Работоспособна при температуре -50...+300 °С | Нефтяное масло средней вязкости, загущенное стеаратом лития |
| Лимол (ТУ 38 УССР 201146-80) Заменитель: ВНИИНП-232 | Облегчение сборки, приработка и смазывание подшипников скольжения, шарниров зубчатых и винтовых передач, тяжелонагруженных тихоходных узлов трения, резьбовых соединений | Исключительно высокие противозадирные свойства. Работоспособна при температуре -50...+300 °С | Высоковязкое нефтяное масло, загущенное модифицированным силикагелем или гидроксистеаратом лития; содержит ди сульфид молибдена, оксид металла и декстрамин |